## 密集架材料规格配置一览表

| 设备 名称 | 设备配置 | 材料 规格 | 技术参数 | 采用 标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 | 3.0MM | 冷轧钢板 | GB708 | 表面静电喷塑粉末涂料选用NOBDE聚脂与环氧型混合涂料，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理 |
|  | 导轨 | 20*20MM | 实心方钢 | GB699 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 | 3.0MM | 冷轧钢板 | GB708 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构。移动列底盘上装有防倾倒装置。 |
| 架体 | 立柱 | 1.5MM | 冷轧钢板 | GB708 | 结构结实、紧固、设计新颖，通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑。 |
|  | 搁板 | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB708 | 钢性好，平整、通用性、互换性好，在双面搁板中间有档条，防止两边资料篡位。 |
|  | 挂板 | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB708 |  |
|  | 顶板 | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB708 |  |
|  | 护板 | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB708 |  |
| 门面 | 门框 | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB708 | 设计新型、门板平整、强度好 |
|  | 门板 | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB708 |  |
| 侧护板 | 三段式 | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB708 | 经圆弧倒角处理，线条流畅、表面平整、采用三层拼接工艺、增加侧推受力强度。 |
| 传动 机构 | 轴承 | P204 | E级 | GB1285 | ISO9001认证产品,精密度高,万向灵活,材料质量好,耐压与耐磨性能好 |
|  | 传动轴 | Φ20 | 45#圆钢 | GB699 | 传动机构配合精密度高,定位可靠,传动轻便灵活,摇手轻,运行平稳性能达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 | Φ25*2.5 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 | HT200 铸铁 | Φ120 | GB9439 |  |
|  | 链轮 | ZG45 | 滚齿精制 | GB1244 |  |
|  | 摩托车链条 | FR420 | Φ8.5, 节距12.7 | GB1243 |  |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 自由离合器折叠摇把 |  | 造型美观大方,手感舒适,把手为折叠式,可避免通道障碍,摇动任意一列不会带动其它把手 |
|  |  | 滚珠轴承 |  |  | GB1285 |  |
| 制动 装置 | 侧列锁定 装置 | 808锁 | 每一列均可锁紧，并装锁 |  | 每列均装有制动装置,磁性密封条,操作方便,制动可靠,使用存取安全 |
|  | 中列制动 装置 |  |  |  |  |
| 防护 装置 | 防震,防尘 装置 | 20mm | PVC磁封条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,防火功能 |
|  | 顶板 | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防尘板 | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防倾倒装置 | 3.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 表面 处理 | 前处理药剂 | ZN系磷化 | FRE- 9100E | 通过ISO9001认证企业产品 |
|  | 高压静电 喷塑 | 环氧型聚脂混合粉 | HYBRID | HF/T2006-2006 | 通过ISO9001认证企业产品 |
|  | 纯水洗 |  | 电导率≤10us | 常温 |  |
| 紧固件 |  | 45、Q235A | GB5782 | 国际 | 通过ISO9001认证企业产品 |

注：参加投标厂家需要提供关键部件、板材样品封样，以备验收用。